1. Augalų, auginamų vazonuose bei konteineriuose mulčiavimo būdas, padengiant auginimo terpės paviršių skystu polimerinio kompozito mišiniu, kuriam išdžiūvus sudaroma mulčiavimo danga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozitų gaminimui naudojamos sumaltos galvijų ragų perdirbimo atliekos – ragų miltai, kurių dalelių dydis nuo 0,4 iki 0,16 mm, biodyzelino gamybos šalutinis produktas – žalias glicerolis ir polivinilo alkoholis, kuris yra rišiklis; polivinilo alkoholio kiekis skystoje polimerinėje kompozicijoje turi sudaryti 4-6 %, ragų miltų – ne mažiau 6 %, glicerolio – 3-9 %, vanduo – iki 100 %.
2. Augalų, auginamų vazonuose bei konteineriuose, mulčiavimo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad danga gali būti suformuota tiek užpurškiant kompozito mišinį, tiek užpilant reikiamą jo kiekį ant auginimo terpės paviršiaus; 1 cm2 auginimo terpės paviršiaus padengti reikia 0,6-0,8 ml kompozito.
