1. Elektrocheminis anodinio aliuminio oksido membranų formavimo būdas naudojant dvilaipsnį anodavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima daugiasluoksnės dangos suformavimo ant anodinio aliuminio oksido membranos porų kanalų paviršių žingsnį, kur pirmas sluoksnis yra protonų laidumą pagerinantis sluoksnis, o antras sluoksnis yra katalitiškai aktyvių junginių sluoksnis.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvisluoksnės dangos suformavimas apima žingsnius:

a) aliuminio oksido membranų porų kanalų prisotinimą protonų laidumą pagerinančios medžiagos LaNbO4 tirpalu,;

b) LaNbO4 prisotintos membranos iškaitinamą 400 °C temperatūroje 1 valandą ir ataušinama iki kambario temperatūros;
c) membranos patalpinimą į vonelę su katalitiškai aktyviais NiSO4 ar NiCl2 sočiaisiais tirpalais ir išlaikymą joje 1 valandą;

d) membranos džiovinimą;

e) membranos pakartotiną kaitinimą 400 °C temperatūroje vieną valandą, paskui 800 °C temperatūroje vieną valandą;

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aliuminio oksido membranų porų kanalų prisotinimas LaNbO4 tirpalu yra atliekamas naudojant slėgių skirtumą tarp membranos viršutinės ir apatinės pusės bei lašinant LaNbO4 tirpalą ant viršutinės membranos pusės.

4. Membrana, pagaminta būdu pagal bet kurį iš 1-3 punktų.
5. Membrana, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tiesūs membranos kanalai yra apie 50-70 nm skersmens ir iki apie 250 µm ilgio.
