1. Drėgmę transportuojanti dvisluoksnė megztinė medžiaga, pagaminta kombinuotu interlokiniu pynimu skersinio mezgimo būdu  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos vidinis, prie kūno besiliečiantis sluoksnis yra sudarytas iš efektyviai drėgmę nuo kūno pernešančio hidrofobinio pluošto gijinių siūlų ar verpalų, kurių elementaraus pluošto storis yra 0,2-0,5 tekso, o išorinis sluoksnis - iš hidrofobinio pluošto gijinių siūlų ar verpalų, kurių elementaraus pluošto storis yra 0,2-0,5 tekso, ir hidrofilinio pluošto gijinių siūlų ar verpalų arba iš didesnio elementaraus pluošto storio (0,2-0,5 tekso) ir mažesnio elementaraus pluošto storio (0,03-0,111 tekso) hidrofobinio pluošto gijinių siūlų ar verpalų, be to, vidinio sluoksnio vertikalus tankumas yra dvigubai mažesnis negu išorinio, o išorinio sluoksnio iš dviejų skirtingų pluoštų išmegztos kilpos yra išsidėsčiusios šachmatine tvarka.

2. Megztinė medžiaga pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinį mezginio sluoksnį sudarančių hidrofobinių didesnio ir mažesnio ilginio tankio pluoštų storių santykis turi būti ne mažesnis kaip 1,8:1.

3. Megztinė medžiaga pagal 1 ir 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dvigubai tankesnis išorinis sluoksnis yra sudarytas dviejų adatinių interlokinės ar pakeitus adatų sustatymą lastikinės skersinio mezgimo mašinos cilindro ar priekinės adatinės adatomis, o dvigubai retesnis vidinis sluoksnis - disko ar užpakalinės adatinės adatomis arba dvigubai tankesnis išorinis sluoksnis sudarytas dviejų adatinių interlokinės ar pakeitus adatų sustatymą lastikinės skersinio mezgimo mašinos disko ar užpakalinės adatinės adatomis, o dvigubai retesnis vidinis sluoksnis - cilindro ar priekinės adatinės adatomis.

4. Megztinė medžiaga pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i tuo  , kad jos paviršinis tankis yra 120-240 g/m2, kaupiamasis vienpusio drėgmės transportavimo indeksas yra didesnis negu 100 procentų (gero, labai gero ar aukštesnio lygmens), bendroji drėgmės transportavimo geba yra didesnė negu 0,4 (gera, labai gera ar aukštesnio lygmens), o atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi yra ne žemesnis kaip 4-5 laipsnio.