1. Visa apšiltinimo plokštė, tvirtinama ant pastato išorinės sienos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudaro Portlendo cementas ne mažiau kaip M500 markės nuo 0,8 kg/m2 iki 22,5 kg/m2, granito arba dolomito atsija yra nuo 0,0 iki 0,8 kg/m2, plastifikatorius bet kokios rūšies nuo 1 ml iki 700 ml/m2, vanduo nuo 0,1 l iki 8,00 l/m2.

2. Apšiltinimo plokštė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vietoj granito arba dolomito frakcijos gali būti panaudotas smėlis iki 22,5 kg/m2.

3. Apšiltinimo plokštė,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagal skerspjūvį ji turi dvi atbrailas: vieną kairėje plokštės pusėje prie plokštės apatinio paviršiaus, kuris susiliečia su apšiltinamu sienos paviršiumi, ir kitą dešinėje plokštės pusėje, esančią ties polistirolo susilietimo su plokštės betonine dalimi paviršiaus, kurios užtikrina sandarų visų plokščių sujungimą.

4. Apšiltinimo plokštė,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi trečiąją atbrailą, išpjautą iš polistirolo suformuotos plokštės dalies viršuje ir apačioje ir yra skirta užtikrinti plokščių viršutinės ir apatinės dalių patikimą sujungimą.

5. Apšiltinimo plokštės gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į maišytuvą pilama iki 22,5 kg granito dulkių ir iki 8 kg cemento ir maišoma iki 3 min., kol gausis vientisas mišinys, toliau atskiedžiamas plastifikatorius (nuo 140 iki 160 g plastifikatoriaus ir iki 3,2 l vandens, iki 372 g plastifikatoriaus ir vandens mišinio supilama į maišytuvą ir maišoma iki 5 min., kol mišinys visiškai susimaišys, toliau mišinys perkeliamas ant vibracinio stalo ir vibruojama iki 4 min., 100-150 Hz 0,3-0,5 mm amplitude mišinys supilamas į formas, ant viršaus uždedama polistirolo plokštė), po to įjungiamas vibratorius ir vibruojama dar 30 sekundžių tuo pačiu režimu, užpildytos formos perkeliamos į džiovinimo patalpas ir džiovinama prie temperatūros iki 18°C, tada ištraukiama iš formos ir džiovinama dar iki 36 valandų.

6. Apšiltinimo plokštė,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinant plokštes ant sienos, tarpai tarp plokščių galų turi būti ne didesni kaip 3 mm ir jie gali būti užpildomi klijais, nebijančiais drėgmės.