1. Betoninės kelio dangos kompozicija, apimanti mineralinių medžiagų mišinį iš frakcionuotos skaldos, smėlio ir mineralinių miltelių, o taip pat cementą ir vandenį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dar apima betono plastiklį, o frakcionuota skalda yra 5-16 mm ir 5-8 mm frakcijų granito skalda, kai komponentų santykis masės % yra:

5-16 mm granito skaldos frakcija – 21-24;

5-8 mm granito skaldos frakcija – 20-23;

smėlis – 31-34;

mineraliniai milteliai – 3,5-6,0;

cementas – 13,0-15,0;

betono plastiklis – 0,04-0,08;

vanduo – 5,0-6,0.

2. Betoninės kelio dangos kompozicija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad minėto mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis masės %: yra:

išbiros pro 16,0 mm sietą – 90,0-100,0;

išbiros pro 8,0 mm sietą – 65,0-80,0;

išbiros pro 4,0 mm sietą – 40,0-65,0;

išbiros pro 2,0 mm sietą – 25,0-50,0;

išbiros pro 1,0 mm sietą – 20,0-40,0;

išbiros pro 0,5 mm sietą – 11,0-26,0;

išbiros pro 0,25 mm sietą – 5,0-15,0;

išbiros pro 0,05 mm sietą – 3,0-10,0.

3. Betoninės kelio dangos kompozicija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad į betono plastiklį įeina porodaris priedas.
4 Betoninės kelio dangos kompozicija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad mineraliniai milteliai pasirinktinai yra pelenai ar granitmilčiai. 

5. Betoninės kelio dangos kompozicija pagal 1 ir 4 punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad mineralinių miltelių dalelės neviršija 0,063 mm. 

6. Betoninės kelio dangos kompozicija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad smėlis yra sudarytas iš dalelių, neviršijančių 4 mm.

