1. Kelių betono mišinys, apimantis mineralinių medžiagų mišinį iš frakcionuotos skaldos, smėlio ir mineralinių miltelių, o taip pat cementą ir vandenį, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dar apima betono plastiklį, o frakcionuota skalda yra 4-16 mm frakcijos žvirgždo skalda, kai komponentų santykis masės % yra:

žvirgždo skalda – 37-43; 

smėlis – 34-38;

mineraliniai milteliai – 3,5-6,0;

cementas – 13,0-15,0;

betono plastiklis – 0,04-0,08;

vanduo – 4,5-5,7.

2. Kelių betono mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėto mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis masės %: yra:

išbiros pro 16,0 mm sietą – 90,0-100,0;

išbiros pro 8,0 mm sietą – 65,0-80,0;

išbiros pro 4,0 mm sietą – 40,0-65,0;

išbiros pro 2,0 mm sietą – 25,0-50,0;

išbiros pro 1,0 mm sietą – 20,0-40,0;

išbiros pro 0,5 mm sietą – 11,0-26,0;

išbiros pro 0,25 mm sietą – 5,0-15,0;

išbiros pro 0,05 mm sietą – 3,0-10,0.

3. Kelių betono mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į betono plastiklį įeina porodaris priedas.

4. Kelių betono mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mineraliniai milteliai pasirinktinai yra pelenai ar granitmilčiai. 

5. Kelių betono mišinys pagal 1 ir 4 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mineralinių miltelių dalelės neviršija 0,063 mm. 

6. Kelių betono mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad smėlis yra sudarytas iš dalelių, neviršijančių 4 mm.
