1. Statybinė termoizoliacinė medžiaga, kurią sudaro kompozicinė rišamoji medžiaga ir užpildas – trupintos panaudotos polistireninio putplasčio pakavimo taros atliekos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rišamąja medžiaga naudojama kompozicija, susidedanti iš ekstrakcinio pushidračio fosfogipso (60÷80 %), portlandcemenčio (20÷10 %) ir opokos (20÷10 %), o užpildu – trupintos panaudotos polistireninio putplasčio pakavimo taros atliekos, esant santykiui pagal tūrį: kompozicinė rišamoji medžiaga 10÷30 %, užpildas – 90÷70 %.

2. Statybinė termoizoliacinė medžiaga, nurodyta 1 punkte,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iki 98 % jos tūrio sudaro technogeninės atliekos – ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas ir trupintos panaudotos polistireninio putplasčio pakavimo taros atliekos.

3. Statybinė termoizoliacinė medžiaga, nurodyta 1 punkte  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nereikia specialiųjų priedų, skirtų medžiagos savybėms (tankiui, stipriui, šilumos laidumo koeficientui) užtikrinti.
