1. Katalitinis dujų valymo įrenginys, turintis užterštų dujų tiekimo ortakį, dujų traukos ventiliatorių, korpusą su izoliacine medžiaga, kuriame sumontuoti katalizatoriai, išvalytų dujų ortakį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi dvi užterštų dujų valymo pakopas, susidedančias iš dviejų nuosekliai tarpusavyje sujungtų kanalų (7) ir (12), kuriuose sumontuoti cilindriniai katalizatoriai (8) ir (14), kur pirmasis katalizatorius (8) skirtas išvalyti užterštas dujas nuo azoto oksidų (NOx), palaikant deguonies trūkumą, o antrasis katalizatorius (14) skirtas užterštų dujų išvalymui nuo pirmoje pakopoje susidariusio anglies monoksido (CO), paduodant papildomo deguonies.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindriniai katalizatoriai (8) ir (14) sudaryti, patalpinant jų viduje suvyniotas gofruotas folijas (20), padengtas įvairių metalų, tame tarpe ‒ sunkialydžių, oksidais, ceolitu.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindriniai katalizatoriai (8), (14) padengti elektriniais kaitinimo elementais (9) (15), palaikančiais juose 550-650oC temperatūrą.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš pirmąjį kanalą (7) yra sumontuota dujų degimo kamera (2) su degimo dujų padavimo atvamzdžiu (3), skirta deguonies trūkumui pirmajame kanale (7) padidinti.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrajame kanale (12) sumontuotas atvamzdis (13) papildomo deguonies tiekimui.

6. Užterštų dujų valymo būdas, apimantis užterštų dujų išvalymo nuo azoto oksidų (NOx) ir anglies monoksido (CO),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima dvi užterštų dujų valymo stadijas, kur pirmosios stadijos metu pirmajame kanale (7) išvalo užterštas dujas nuo azoto oksidų (NOx), palaikant deguonies trūkumą, o antrosios stadijos metu antrajame kanale (12) išvalo užterštas dujas nuo pirmosios stadijos metu susidariusio anglies monoksido (CO), papildomai paduodant deguonį į sistemą. 

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad deguonies koncentraciją pirmajame kanale sumažina iki 0,05-0,1%. 

8. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad deguonies koncentraciją antrajame kanale padidina iki 0,6-0,7%.
