1. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sudarytas iš labiau elektrai laidžios medžiagos mažo ploto salelių masyvo (3), esančio tarp elektrai labiau laidaus sluoksnio (2) ir tolydžios mažiau elektrai laidžios medžiagos srities (1), išlaikant tą patį elektrai labiau laidaus sluoksnio (2) plotą. 

2. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sudarytas iš mažo ploto metalo salelių masyvo (3), esančio tarp metalo sluoksnio (2) ir tolydaus puslaidininkio (1) srities, išlaikant tą patį metalo sluoksnio (2) plotą. 

3. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sudarytas iš mažiau elektrai laidžios medžiagos stulpelių masyvo, esančio tarp elektrai labiau laidaus sluoksnio (2) ir tolydžios mažiau elektrai laidžios medžiagos srities (1), išlaikant tą patį elektrai labiau laidaus sluoksnio (2) plotą. 

4. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš puslaidininkinių stulpelių masyvo, esančio tarp metalo sluoksnio (2) ir tolydžios puslaidininkio (1) srities, išlaikant tą patį metalo sluoksnio (2) plotą. 

5. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinių stulpelių masyvas yra suformuotas mezadarinyje iškilusiame virš tolydaus puslaidininkio (1). 

6. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinių stulpelių masyvas yra suformuotas tolydaus puslaidininkio (1) pagilėjime. 

7. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinių stulpelių masyvas yra suformuotas medžiagos nuėmimo (ėsdinimo ) būdu. 

8. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinių stulpelių masyvas yra suformuotas medžiagos priauginimo būdu. 

9. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo sluoksnis (2) yra ne vientisas, bet tinklo pavidalo su atviromis ertmėmis virš tarpų tarp mažo ploto metalo salelių, sudarančių masyvą (3). 

10. Mažos varžos taškinio sąlyčio įrenginys pagal 7 ar 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo sluoksnis (2) yra ne vientisas, bet tinklo pavidalo su atviromis ertmėmis virš tarpų tarp stulpelių, sudarančių puslaidininkinių stulpelių masyvą. 
