1. Kompozitinė pastato plokštė (100), apimanti armatūrą, betoninius sluoksnius ir termoizoliacinės medžiagos sluoksnį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima

 atskirai ir iš anksto suformuotą klojinį (1); 

daugybę pirmų lankstinių (3), skirtų palaikyti šiltinimo sluoksnio elementų (8) atstumą nuo klojinio (1); 

pirmą sutvirtinimo tinklą (2), išdėstytą šalia klojinio (1) ir pritvirtintą prie kiekvieno iš daugybės pirmų lankstinių (3) tarp minėto pirmo klojinio (1) ir pirmų lankstinių (3); 

antrą sutvirtinimo tinklą (5), pritirtintą prie minėtų pirmų lankstinių (3) iš kitos pusės negu pirmas sutvirtinimo tinklas (2); 

šalčiui nelaidžius tarpsluoksninius antrus lankstinius (4), kurie yra tvirtinami prie pirmo sutvirtinimo tinklo (2), suformuojant tarpus lygiagrečiai dviejų antrų tarpsluoksninių lankstinių; 

trečią sutvirtinimo tinklą (6), kuris yra tvirtinamas prie tarpsluoksninių antrų lankstinių (4) ir trečių lankstinių (7);

daugybę trečių šiltinimo sluoksnio palaikymo ir išorinio sluoksnio (10) sutvirtinimo lankstinių (7);

šiltinimo sluoksnio elementus (8), kurie yra įstatomu į erdvę, apribotą pirmais lankstiniais (3), tarpsluoksniniais antrais lankstiniais (4) ir trečiais lankstiniais (7);

užpildo vidinį sluoksnį (9) ir išorinį sluoksnį (10); 
tarpavimo elementus(11).

2. Kompozitinė pastato plokštė (100) pagal 1 punktą, kurios sutvirtinimo tinklai (2, 5, 6) yra pagaminti iš medžiagos, parinktos iš metalo arba kompozitinės medžiagos armatūros.

3. Kompozitinė pastato plokštė (100) pagal 1 punktą, kurios lankstiniai (3, 4, 7) yra sinuso bangos formos.

4. Kompozitinė pastato plokštė (100) pagal 1 punktą, kurios užpildo vidinis sluoksnis (9) apima erdvę, kurioje yra bent pirmas sutvirtinimo tinklas (2), antras sutvirtinimo tinklas (5), pirmi lankstiniai (3) ir dalis tarpsluoksninių antrų lankstinių (4), o užpildo išorinis sluoksnis (10) apima erdvę, kurioje yra bent trečias sutvirtinimo tinklas (6), treti lankstiniai (7) ir dalis tarpsluoksninių antrų lankstinių (4). 

5. Kompozitinės plokštės (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą gamybos būdas, apimantis armatūrinių sutvirtinimų ir termoizoliacinio sluoksnio užliejimą betono mišiniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima žingsnius:

a) surenkama konteinerio forma vertikalioje padėtyje, kurioje bus gaunamas gaminys iš bent vienos kompozitinės plokštės (100); 

b) į surinktą konteinerio formą yra įstatomas klojinys (1), kuris yra iš anksto išliejamas prieš surenkant kompozitinę pastato sienos plokštę (100);

c) į konteinerį šalia klojinio (1) yra įstatomas sutvirtinimo lankstinių ir tinklų karkasas, vidinio užpildo (9) dalimi atsukta į klojinį (1), kuris yra gaunamas:

c-i) pateikiant kiekvieną pirmą lankstinį (3) su taravimo elementais (11), skirtais išlaikyti visų lankstinių vienodam atstumui nuo klojinio (1);

c-ii) pirmą sutvirtinimo tinklą (2) pritvirtinant prie kiekvieno iš daugybės pirmų lankstinių (3) tarp minėto pirmo klojinio (1) ir pirmų lankstinių (3);

c-iii) antrą sutvirtinimo tinklą (5) pritvirtinant prie minėtų pirmų lankstinių (3) iš kitos pusės negu pirmas sutvirtinimo tinklas (2);

c-iv) šalčiui nelaidžius tarpsluoksninius antrus lankstinius (4) pritvirtinant prie pirmo sutvirtinimo tinklo (2), suformuojant tarpus lygiagrečiai dviejų antrų tarpsluoksninių lankstinių (4) apšiltinimo sluoksnio elementų (8) įstatymui;

c-v) trečią sutvirtinimo tinklą (6) pritvirtinant prie antrų tarpsluoksninių lankstinių (4) ir trečių lankstinių (7), skirtų šiltinimo sluoksnio palaikymui ir išorinio sluoksnio (10) sutvirtinimui;

c-vi) pritvirtinant specialius tarpavimo elementus (11) prie trečių lankstinių (7), vienodo tarpo tarp trečių lankstinių (7) ir išorinio sluoksnio (10) vidinio paviršiaus palaikymui;

c-vii) karkaso surinkimo metu arba po jo surinkimo įstatant šiltinimo sluoksnio elementus (8), kurie yra įstatomu į erdvę, apribotą pirmais (3), tarpsluoksniniais antrais (4) ir trečiais lankstiniais (7);

d) minėto vidinio sluoksnio (9) erdvės ir minėto išorinio sluoksnio (10) erdvės užpildymą surišančiu statybiniu mišiniu;

e) konteinerio-formos išardymą, sustingus vidinio sluoksnio (9) ir išorinio sluoksnio (10) užpildams.

6. Statybinio gaminio iš daugelių kompozitinių plokščių pagal bet kurį 1-4 punktą formavimo būdas apimantis žingsnius:

aa) surenkama konteinerio forma vertikalioje padėtyje, kurioje bus gaunamas gaminys iš daugelio kompozitinių plokščių (100); 

bb) į surinktą konteinerio formą yra įstatoma pirmas klojinys (1), kuris yra iš anksto išliejamas prieš surenkant kompozitinę pastato sienos plokštę (100);

cc) į konteinerį prie pirmojo klojinio (1) yra įstatomas sutvirtinimo lankstinių ir tinklų karkasas, vidinio užpildo (9) dalimi atsukta į kiekvieną pirmą klojinį (1), sekančio klojinio atžvilgiu (1‘), kur minėtas karkasas yra gaunamas žingsniais nuo c-i iki c-vii;

dd) į surinktą konteinerio formą yra įstatoma antras klojinys (1‘), kuris yra iš anksto išliejamas prieš surenkant kompozitinę pastato sienos plokštę (100‘);

ee) žingsniai nuo aa) iki dd) yra kartojami tol, kol gaunamas reikalingas gaminio storis;

ff) kiekvieno minėto vidinio sluoksnio (9) erdvės ir minėto išorinio sluoksnio (10) erdvės tarp visų klojinių užpildymą surišančiu statybiniu mišiniu;

gg) konteinerio-formos išardymą sustingus vidinio sluoksnio (9) ir išorinio sluoksnio (10) užpildams.
