1. Daugiasluoksnis pleistras, apimantis antimikrobinį sluoksnį, indikatorinį sluoksnį ir lipnų sluoksnį, 

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad 

- pleistro išorinis sluoksnis (1, 1a) yra sudarytas iš akytos medžiagos;

- antibakterinis sluoksnis (2, 2a) yra reljefinis antibakterinį poveikį turinčias nanodaleles stabilizuojantis sluoksnis;

- papildomai turi antibakterinį poveikį turinčių iš nanodalelių atsiskyrusių jonų kaupimo ir praleidimo sluoksnį (3, 3a);

- indikatorinis sluoksnis (4, 4a) yra kanalus turintis hidrogelio sluoksnis su cheminiu indikatoriumi;

- papildomai turi akytą apsauginį sluoksnį (5, 5a);

kur daugiafunkcinio pleistro sluoksniai yra išdėstyti tokia seka: išorinis sluoksnis (1, 1a), antibakterinis sluoksnis (2, 2a), nanodalelių kaupimo ir praleidimo sluoksnis (3, 3a), indikatorinis sluoksnis (4, 4a), apsauginis sluoksnis (5, 5a).

2. Daugiasluoksnis pleistras pagal 1 punktą, kur išorinis sluoksnis (1, 1a) yra daugiakomponentis darinys.

3. Daugiasluoksnis pleistras pagal 1 arba 2 punktą, kur bent dalis išorinio sluoksnio (1, 1a) yra padengta hidrogeliu.

4. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur nanodalelės yra parinktos iš grupės, sudarytos iš sidabro nanodalelių, sidabro nanodalelių ir geležies nanodalelių mišinio, sidabru padengtų geležies nanodalelių, paladžio ir sidabro nanodalelių mišinio.

5. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur papildomai antibakterinį poveikį turinčių nanodalelių jonų kaupimo ir praleidimo sluoksnis (3, 3a) yra hidrogelio membranos sluoksnis.

6. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur indikacinis sluoksnis (4) apima žaizdos skysčių elektrinį laidumą matuojantį indikatorių (4d, 4e ).

7. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur indikacinis sluoksnis (4, 4b,4c) apima cheminius indikatorius pH pokyčiui aptikti.

8. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur indikacinis sluoksnis (4,4d,4e) apima atgalinio ryšio elektrinę sistemą (7).

9. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur apsauginiame sluoksnyje (5, 5a) yra pasiskirstę metalo jonai ir vaistinės medžiagos. 

10. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur po apsauginiu sluoksniu (5, 5a) yra suformuotas neprilimpantis atsidalinantis sluoksnis (6, 6a).

11. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį vieną ankstesnį punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad daugiasluoksnis pleistras yra karpomas pleistras.

12. Daugiasluoksnis pleistras pagal 1 punktą, papildomai apimantis spaudimo į po tvarsčiu esantį paviršių, priemonę (8) ir silikonines kapsules (8.2).

13. Daugiasluoksnis pleistras pagal 1 punktą, kur išorinis sluoksnis (1, 1a) yra silikoninė perforuota plėvelė ir papildomai apima šviesolaidžių gijas.
14. Daugiasluoksnis pleistras pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur tvarsčio kontaktinio paviršiaus plotas, kuris liečiasi su tvarsčio taikymo paviršiumi yra apie 10-30 % tvarsčio kontaktinio paviršiaus. 

15. Antibakterinį poveikį turinčių medžiagų sudedamųjų dalių transportavimo per daugiasluoknsnį tvarstį būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad antibakterinį poveikį turinčių medžiagų sudedamosios dalys yra transportuojamos iš reljefinio antibakterinio sluoksnio (2, 2a) per nanodalelių jonų kaupimo ir praleidimo sluoksnį (3, 3a), kanalus turintį hidrogelio sluoksnį su cheminiu indikatoriumi (4, 4a-4e), akytą apsauginį sluoksnį (5, 5a).
