1. Tarpbutinės pertvaros garso izoliacinės plokštės kompozicija, apimanti graso izoliacines medžiagas  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima granules iš sumaltų padangų be kordų, kurios sudaro 80 % visos kompozicijos sudėties, kaučiuko, kuris sudaro 10% visos kompozicijos sudėties, rišančiąją medžiagą, kuri sudaro 8 % visos kompozicijos, ir gumos kvapą naikinančią medžiagą, kuri sudaro 2 % visos kompozicijos.

2. Tarpbutinė pertvara (1) apimanti bent vieną laikantįjį sluoksnį ir bent vieną garso izoliacines savybes gerinanti sluoksnį  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima pirmą gipso kartono sluoksnį (5); pirmą akytbetonio blokų sluoksnį (2); pirmą sluoksnį (3) apimanti garso izoliacinės plokštės kompoziciją pagal 1 arba 2 apibrėžties punktą ir antrą sluoksnį (3') apimanti garso izoliacinės plokštės kompoziciją pagal 1 arba 2 apibrėžties punktą, ir gipso kartono sluoksnį (5") tarp jų, tarp pirmo ir antro akytbetonio blokelių sluoksnių (2, 2'); antrą akytbetonio blokų sluoksnį (2'); trečią gipso kartono sluoksnį (5'); elastingą tarpinę (4, 4') ties pertvaros (1) bent dalimi apatinio ir viršutinio pagrindų; architektūrinę detalę (6) ties viršutine pertvaros (1) siūle.
