1. Tarpbutinės pertvaros garso izoliacinės plokštės kompozicija, apimanti graso izoliacines medžiagas  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima granules iš sumaltų padangų be kordų, kurios sudaro 79% visos kompozicijos sudėties, kaučiuko, kuris sudaro 10% visos kompozicijos sudėties, rišančiąją medžiagą, kuri sudaro 9 % visos kompozicijos, ir gumos kvapą naikinančią medžiagą, kuri sudaro 2 % visos kompozicijos. 

2. Tarpbutinė pertvara (1) apimanti bent vieną laikantįjį sluoksnį ir bent vieną garso izoliacines savybes gerinanti sluoksnį  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima pirmą gipso blokų sluoksnį (2); pirmą sluoksnį (3) apimanti garso izoliacinės plokštės kompoziciją pagal 1 arba 2 apibrėžties punktą, šalia vidinės pirmo gipso blokų sluoksnio (2) dalies; gipso kartono sluoksnį (5) tarp pirmo ir antro akustinio granulato sluoksnių (3,3'); antrą sluoksnį (3') apimanti garso izoliacinės plokštės kompoziciją pagal 1 arba 2 apibrėžties, šalia antro gipso blokų sluoksnio (2') vidinės dalies; antrą gipso blokų sluoksnį (2'); elastingą tarpinę (4, 4') ties bent dalimi pertvaros (1) apatinio ir viršutinio pagrindo, po gipso blokų sluoksniais (2, 2'); architektūrinę detalę (6) ties viršutine pertvaros (1) siūle.
