1. Modifikuoto bitumo kompozicija, apimanti bitumą ir panaudotų padangų gumos miltus, o modifikuojamas bitumas yra 70/100 markės, gumos miltų dalelės yra mažesnės nei 1,0 mm, kai komponentų santykis masės % yra:

bitumas – 94 – 96;
gumos miltai – 4 – 6.

2. Kompozicijos pagal 1 punktą modifikavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bitumas modifikuojamas 180 – 195 °C.
