1. Modifikuoto bitumo kompozicija, apimanti bitumą, panaudotų padangų gumą, o taip pat ir polimerus, o modifikuojamas bitumas yra 50/70 markės, panaudotų padangų gumos dalelės yra mažesnės nei 1,0 mm, kai komponentų santykis masės % yra:

bitumas – 92 -– 96;

panaudotų padangų guma – 2 – 6;

stireno-butadieno-stireno (SBS) polimerai – 2 – 6.

2. Kompozicijos pagal 1 punktą modifikavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bitumas modifikuojamas 180 – 200 °C temperatūroje 60 – 240 min.
