1. Fasadinė plokštė, kurią sudaro pasluoksniui padengti VIenas ant kito medžiagų kompoziciniai sluoksniai iš anksto paruoštoje specialioje formoje, kurios matmenys atitinka fasadinės plokštės matmenis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fasadinės plokštės kompozicinius sluoksnius sudaro trys sluoksniai: gelkautas, sumaišytas su kietikliu santykiu 50:1, poliesterinė derva, sumaišyta su kietikliu santykiu 50: 1 ir stiklo pluošto emulsinis demblis. 

2. Fasadinė plokštė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fasadinė plokštė gali būti įvairios konfigūracijos, tai yra apvali, ovali, stačiakampė, keturkampė, trikampė, daugiakampė, bei kitokios netaisyklingos geometrinės formos, kuri turi įdubas/išėmas atitinkamuose kraštuose. 

3. Fasadinės plokštės gamybos būdas, apimantis specialios formos paruošimą, kurios matmenys atitinka fasadinės plokštės matmenis ir jos palaipsninį užpildymą kompoziciniais sluoksniais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad specialioje formoje suformuojamas norimas raštas bei jos konfigūracija, o kompoziciniai sluoksniai užpildomi sekančiai: pirmiausiai purškiamas/užtepamas gelkautas, sumaišytas su kietikliu ir tik po to, kai prasideda polimerizacijos procesas ant jo tepamas sluoksnis poliesterinės dervos, sumaišytos su kietikliu, ant kurio dedamas sluoksnis stiklo pluošto emulsinio demblio, tada, kai jų lietimosi pusės prasiskverbia viena į kitą, viskas užvoluojama voleliu, po to džiovinama, plokštė išimama iš specialios formos ir aplyginami jos kraštai. 

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po1iesterinės dervos, sumaišytos su kietikliu ir stiklo pluošto demblio kompozicinių sluoksnių užpi1dymą specialioje formoje, pagal poreikį, kartojame n kartų. 

5. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad specialią formą, kurios matmenys atitinka plokštės matmenis, formuoja iš stiklo, silikoninės, plastiko, metalo ar kitokios neįsigeriančios medžiagos, o prieš užpildymą kompoziciniais sluoksniais, ją padengia riebaliniu sluoksniu. 

6. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad speciali forma gali būti įvairios konfigūracijos, tai apvali, ovali, trikampė, stačiakampė, keturkampė, daugiakampė bei kitokios netaisyklingos geometrinės formos. 

7. Būdas pagal 3, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad netaisyklingos geometrinės formos specialioje formoje, kurios matmenys atitinka fasadinės plokštės matmenis, atitinkamuose kraštuose suformuoja įlaidas/išėmas. 

8. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gelkautas yra sumaišytas su kietikliu santykiu 50: 1. 

9. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterinė derva sumaišyta su kietikliu santykiu 50 : 1. 

10. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad palaipsniui užpildytus kompozicinius sluoksnius džiovina ne žemesnėje kaip 19° C temperatūroje ir ne prie didesnės nei 50% oro drėgmės koncentracijos. 
