1. Katalizinio korinės struktūros elemento su vidine jonizacija gamybos būdas, suformuotas suvyniojant dvi metaline juostas (lygią ir gofruotą), padengtas katalizine danga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant užtikrinti dujų jonizaciją ir jos palaikymą kiekviename bloko kanale, dviejų metalinių juostų suvyniojimą vykdo įtempties koeficientu (σ) nuo 6 iki 7,5 N/mm2.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalizinės dangos storį ir juostų suvyniojimui naudojamą jėgą susieja formule (σ/d = 0,3, kur σ - įtempties koeficientas, d - katalizinio sluoksnio storis.