1. Kompozitinė plokštė (1), skirta pagerinti pastatų pertvarų garso izoliacines savybes ir apimanti garso izoliacines savybes gerinanti sluoksnį (2)  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garso izoliacines savybes gerinantis sluoksnis (2) apima granules iš sumaltų padangų be kordų, kurių yra apie 70-80 % viso sluoksnio sudėties, kaučiuką, kurio yra apie 10% viso sluoksnio sudėties, rišančiąją medžiagą, kurios yra apie 8-9 % viso sluoksnio sudėties, gumos kvapą naikinančią medžiagą, kurios yra 1,5-2 % viso sluoksnio sudėties, ir kad minėtą garso izoliacines savybes gerinanti sluoksnį (2) yra įpresuota gipso kartono plokštė (3).

2. Kompozitinė plokštė (1) pagal 1 punktą, kurios akustinio granulato sluoksnis (2) yra 5-30 mm storio, o gipso kartono plokštės (3) storis yra 9,5 mm arba 12,5 mm, arba 15 mm ir kur gipso kartono plokštė (3) turi padidintą atsparumą vandeniui ir/arba, ugniai ir/arba garsui.

3. Pertvara, apimanti kompozitinę plokštę pagal 1 arba 2 punktą.

4.Pertvara pagal 3 punktą, apimanti papildomą pertvaros sluoksnį, uždengiantį plokštę pagal 1 arba 2 punktą.

5. Kompozitinės plokštės pagal 1 arba 2 punktą tvirtinimo būdas prie pertvaros naudojant varžtus.