1. Bioskaidžių atliekų paruošimo anaerobiniam skaidymui bioreaktoriuje būdas, skirtas padidinti biodujų kokybę ir sumažinti teršalų ‒ anglies dioksido CO2 ir vandenilio sulfido H2S ‒ koncentracijas, apimantis biomasės smulkinimą, drėgnio ir temperatūros sureguliavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

sudegina eglės ir/arba pušies medieną 750oC temperatūroje, gaunant bioanglį, turinčią 10-30 µm skersmens mikroporas;

susmulkina gautą bioanglį iki 1,0-3,0 mm dispersiškumo;

sumaišo susmulkintą bioanglį su bioskaidžių atliekų mase santykiu 1:10.
