1. Statybinis elementas, sudarytas iš žinomos gebančios kietėti skystos konstrukcinės medžiagos, į kurios sudėtį įvedama vienos ar kelių rūšių žinomos elastingos medžiagos, turinčios geresnių garso izoliacijos savybių, vienodo ar skirtingo stambumo trupinių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

trupiniai tolygiai pasiskirsto visame statybinio elemento tūryje tokiu būdu, kad atstumas tarp trupinių grūdelių būtų minimalus, bet tuo pačiu gebanti kietėti skysta konstrukcinė medžiaga išsaugotų savo laikančiąją gebą, reikalaujamą atitinkamų normų ir būtų armuota; 

statybinio elemento garso izoliacijos savybės yra pagerinamos oro kamerų statybinio elemento viduje, kurios gali būti kūgio ir/arba zigzago formos, įgaubtų ir/arba išgaubtų daugiakampių formos ir/arba kampinių iškyšų su skirtingais atakos kampais statybinio elemento apdailos paviršiaus atžvilgiu, ir minėtas oro kamerų atakos kampas statybinio elemento paviršiaus atžvilgiu pagerina garso izoliavimo savybes, tad yra naudojami įvairūs atakos kampai it įvairūs iškyšos ar įdubos gyliai, 

kur minėta konstrukcija lemia, kad oro kameros efektingai slopina, išsklaido ir laužo įvairių dažnių diapazonų ir įvairių bangų ilgių garso bangas (virpesius), kas visumoje užtikrina aukšto lygio garso izoliaciją visame garso diapazone; kas lemia geresnes sienos/pertvaros garso izoliacijos bei termoizoliacines charakteristikas, esant mažesniam sienos storiui, bendro konstrukcijos svorio sumažėjimą, statinio laikančiųjų konstrukcijų apkrovos sumažėjimą, laikančiųjų konstrukcijų tūrio sumažėjimą, statybos trukmės sumažėjimą, statybos kaštų ir statybinių elementų savikainos sumažėjimą, statybos darbų imlumo sumažėjimą.

2. Statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame gali būti numatytas papildomas apdailos sluoksnis iš vieno ar abiejų pusių, kurio dėka yra patogiau atlikti vidaus apdailos darbus arba pritvirtinti apsaugines konstrukcijas.

3. Statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame gali būti numatytas papildomas apdailos sluoksnis iš vidinės pusės, kuris papildomai atriboja gebančią kietėti skystą konstrukcinę medžiagą su garso izoliavimo medžiagos trupiniais ir gyvenamąsias ir/arba vidaus patalpas. 

4. Statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali savo išoriniame paviršiuje turėti papildomą sluoksnį, kuris yra galutinė dekoratyvioji sienos apdaila.

5. Statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali savo turėti du papildomus išorinius sluoksnius iš abiejų pusių, kurie yra galutinė dekoratyvioji apdaila.

6. Statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant degios gerų garso izoliavimo savybių elastingos medžiagos trupinius, jis gali turėti papildomą sluoksnį, sudarantį nedegią pertvarą tarp vidaus patalpų statybinio elemento ir užtikrinančią visos konstrukcijos priešgaisrinę saugą. 
