1. Lęšių konstrukcija, kurią sudaro:

lietas lęšis, turintis optinę galią, lietas lęšis, pagamintas iš chalkogenidinio stiklo, ir

aberacijos korekcijos elementas, pagamintas iš medžiagos, parinktos iš grupės, susidedančios iš germaniumo, silicio, ZnSe, ZnS, CdTe, KBr, CaF2, BaF2, MgF2, SiO2, ir GaAs,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lieto lęšio optinė galia yra iš esmės tokia pat kaip ir lęšių sistemos optinė galia.

2. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lęšių sistemos židinio nuotolis yra maždaug 22,5 mm.

3. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aberacijos korekcijos elementas apima plokščią paviršių ir asferinį paviršių, esantį priešais plokščią paviršių.

4. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lietas lęšis apima asferinį paviršių.

5. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lietas lęšis turi sferinį paviršių.

6. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lietas lęšis turi difrakcinį paviršių.

7. Lęšių konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aberacijos korekcijos elementas turi difrakcinį paviršių.

8. Atvaizdavimo sistema, apimanti lęšių sistemą pagal bet kurį iš 1-7 punktų, atvaizdavimo sistema, apimanti židinio plokštumos matricą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lietas lęšis yra tarp aberacijos korekcijos elemento ir židinio plokštumos matricos, lęšių sistema sukonfigūruota taip, kad šviesą, krentančią ant lieto lęšio, kurios bangos ilgis tarp 1 ir 14 mikronų, nukreiptų į židinio plokštumos matricą. 

9. Atvaizdavimo sistema, apimanti lęšių sistemą pagal bet kurį iš 1-8 punktų, atvaizdavimo sistema, apimanti židinio plokštumos matricą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aberacijos korekcijos elementas yra tarp lieto lęšio ir židinio plokštumos matricos, lęšių sistema sukonfigūruota taip, kad šviesą, krentančią ant lieto lęšio, kurios bangos ilgis tarp 1 ir 14 mikronų, nukreiptų į židinio plokštumos matricą. 
