1. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas, suteikiant joms elektromagnetinio lauko (EML) slopinimo savybes,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima šį dvipakopį ciklą:

a) minkštųjų polimerinių medžiagų įseleninimą, mirkant medžiagą kalio seleno tritionato druskos ir neorganinės rūgšties tirpale ir medžiagos praplovimą 2 – 4 kartus bei džiovinimą;
b) sidabro selenidų sluoksnių formavimą visos medžiagos erdvinės struktūros elementų paviršiuose, mirkant sidabro nitrato (AgNO3) tirpale ir medžiagos praplovimą 2 – 4 kartus bei džiovinimą;

kur EML slopinantys sidabro selenidų sluoksniai sorbciniu-difuziniu būdu sudaryti visame medžiagos tūryje mikrostruktūros lygmenyje; kur dvipakopis sorbcinis-difuzinis apdorojimo ciklas kartojamas ne mažiau kaip 4-6 kartus, priklausomai nuo modifikuojamos medžiagos prigimties ir struktūros.

2. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neorganinė rūgštis yra druskos rūgštis arba sieros rūgštis.

3. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmame ciklo etape tirpalo temperatūra yra 50 C ( 70 °C ir pirmasis ciklo etapas yra vykdomas 90 180 min, priklausomai nuo modifikuojamų medžiagų prigimties ir struktūros.

4. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrame ciklo etape tirpalo temperatūra yra 60 C ( 90 °C ir antrasis ciklo etapas yra vykdomas 20 - 60 min, priklausomai nuo modifikuojamų medžiagų prigimties ir struktūros.

5. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modifikavimui tinkamos minkštosios polimerinės medžiagos yra parinktos iš natūralių, sintetinių ir mišrių žaliavų, tokių kaip medvilnė, vilna, linas, bambukas, dilgėlės, šilkas, viskozė, pusvilnė, poliamidas (PA6 ir PA66), poliakrilnitrilas (PAN), poliesteris (PES), poliuretanas (PU).

6. Minkštųjų polimerinių medžiagų modifikavimo būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modifikavimui tinkamos minkštosios polimerinės medžiagos yra parinktos iš skirtingos struktūros, tokios kaip austa ir neaustinė tekstilė, minkštieji putplasčiai, minkštieji polimeriniai kompozitai, minkštieji polimeriniai laminatai.
