1. Statybinis elementas, kurį sudaro medžiagų kompoziciniai sluoksniai ir kuris formuojamas specialioje formoje, o jos vidiniai matmenys atitinka statybinio elemento matmenis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinio elemento kompozicinius sluoksnius sudaro du vienas į kitą prasiskverbę medžiagų sluoksniai: poliesterinė derva, sumaišyta su kietikliu santykiu 50: I ir stiklo pluošto emulsinis demblis. 

2. Statybinio elemento gamybos būdas, apimantis specialios formos paruošimą, kurios vidiniai matmenys atitinka statybinio elemento matmenis ir jos palaipsninį užpildymą medžiagų kompoziciniais sluoksniais  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuojama bet kokios geometrinės figūros speciali forma, kurios vidiniai matmenys atitinka statybinio elemento matmenis, susidedanti iš dviejų simetriškų dalių, turinčių galimybę išsiskleisti / susiglausti vertikalios ašies atžvilgiu, o kompoziciniai medžiagų sluoksniai užpildomi joje sekančiai: ant išskleistos specialios formos, pirmiausiai tepamas sluoksnis poliesterinės dervos, sumaišytos su kietikliu, ant kurio dedamas sluoksnis stiklo pluošto emulsinio demblio, kuris orientuotas statybinio elemento apkrovos kryptimi, tada, kai jų lietimosi pusės prasiskverbia viena į kitą, viskas užvoluojama voleliu ir forma suskleidžiama, ant jos suskleisto viršutinio paviršiaus tepame sluoksnį poliesterinės dervos, sumaišytos su kietikliu, ant jos dedame sluoksnį stiklo pluošto emulsinio demblio, užvoluojame ir iš viršaus užfiksuojame, o sustingusį suformuotą statybinį elementą iš specialios formos iš imame išskleidę simetriškas dalis. 

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterinės dervos, sumaišytos su kietikliu ir stiklo pluošto demblio kompozicinių sluoksnių užpildymą specialioje formoje, pagal poreikį, kartojame n kartų. 

4. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad specialią formą, kurios matmenys atitinka statybinio elemento matmenis, formuoja iš stiklo, silikoninės, plastiko, metalo ar kitokios neįsigeriančios medžiagos, o prieš užpildymą kompoziciniais sluoksniais, ją padengia riebaliniu sluoksniu. 

5. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliesterinė derva sumaišyta su kietikliu santykiu 50 : 1. 

6. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad speciali forma, gali turėti reguliuojamą termostatą. 
