Fosfogipso perdirbimo būdas Į ekologišką mineralinĮ užpildą, apimantis fosfogipso išplakimą su vandeniu, nusėsdinimą, malimą, vakuumfiltravimą, degimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant gauti ekologišką mineralinĮ užpildą, fosfogipsą dega 500-550 C temperatūroje iki pastovaus tūrio vieneto svorio.
