Išradimas gali būti panaudotas techninės gumos dirbinių, dirbtinių odų, dažų, polimerinių dirbinių, statybinių mišinių ir kitų dirbinių pramonėje. Fosfogipso perdirbimo būdas į ekologišką mineralinį užpildą apima fosfogipso malimą, neutralizavimą kalkėmis, degimą 500-550 oC temperatūroje iki pastovaus tūrio vieneto svorio.