1. Danties protezo karkaso gamybos būdas, apimantis šią operscijų seką:

- iš ličio silikato keramikos suformuoja karkasą,

- suformuotą karkasą sluoksniais padengia keramikine medžiaga, gaunant karkaso apdailą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą karkasą formuoja ant iš anksto paruošto iš ugniai atsparios medžiagos štampuko, padengiant jį ličio disilikato granulėmis, po to padengtą štampuką dega krosnyje temperatūroje, kurioje ličio disilikato granulės vulkanizuojasi į monolitą, gaunant karkaso pirmąjį sluoksnį, po to suformuoto karkaso pirmąjį sluoksnį analogiškai dengia ličio disilikato granulėmis ir atlieka deginimą, gaunant ant pirmojo sluoksnio suformuotą antrąjį karkaso sluoksnį, ir karkaso sluoksnių formavimą atlieka tiek kartų, kol išgauna tinkamą karkaso formą, storį ir tikslumą ribų srityje formuojamam protezui.