1. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnio, skirto elektronų pernašai ir medžiagų imobilizacijai, gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima Berlyno mėlynojo pasluoksnio padengimą ant titano plokštelės.

2. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnio pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padengimas yra atliekamas cheminiu būdu.

3. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnio pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padengimas yra atliekamas elektrocheminiu būdu skleidžiant elektrinį potencialą nuo 0,4 iki 0,8 V.

4. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnis gautas būdu pagal 2 punktą.

5. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnis gautas būdu pagal 3 punktą.

6. Biojutiklio elektrodo paviršiaus sluoksnis pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas pagrindas yra kaitinamas krosnyje 1 val. 100 °C temperatūroje.

7. Biojutiklio elektrodo gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant elektrodo paviršiuje suformuoto sluoksnio, pagal bet kurį vieną iš 4 - 6 punktų, yra imobilizuojamas fermentas, skirtas analitės koncentracijos nustatymui mėginyje.

8. Biojutiklio elektrodo gamybos būdas, pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš fermento imobilizavimą ant Berlyno mėlynojo pasluoksnio, gauto elektrocheminio nusodinimo ant elektrodo paviršiaus būdu, yra susintetinamas polipirolo sluoksnis.

9. Biojutiklio elektrodo gamybos būdas, pagal 7 arba 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant modifikuoto elektrodo pagrindo imobilizuoti skirtas fermentas yra gliukozės oksidazė.

10. Gliukozės biojutiklio elektrodo pagal 9 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gliukozės oksidazės imobilizavimas yra atliekamas cheminiu arba elektrocheminiu būdu.

11. Gliukozės biojutiklio elektrodo pagal 10 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gliukozės oksidazės cheminis imobilizavimas yra atliekamas glutaro aldehido garais.

12. Biojutiklio elektrodas, gautas būdu pagal 7 arba 8 punktą.

13. Gliukozės biojutiklio elektrodas, gautas būdu pagal bet kurį vieną iš 9 - 11 punktų.