1. Rankinio laikrodžio dviejų dalių dirželio gamybos iš veltinio medžiagos būdas, apimantis atskirų laikrodžio dirželio dalių išpjovimą iš paruoštos veltinio medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos etapus:

pirminį laikrodžio dirželio, išpjauto iš veltinio medžiagos, galų, skirtų tvirtinimui prie laikrodžio korpuso, suformavimą, priderinant jų formą prie konkretaus laikrodžio korpuso ir (arba) dirželio tvirtinimo prie laikrodžio korpuso elementų;

laikrodžio dirželio galų, skirtų tvirtinimui prie laikrodžio korpuso, impregnavimą polimeriniais klijais;

klijams išdžiūvus, antrinį polimerizuotų galų mechaninį apdorojimą, galutinai ir preciziškai priderinant juos prie laikrodžio korpuso ir (arba) dirželio tvirtinimo prie laikrodžio korpuso elementų;

angų, skirtų dirželio tvirtinimo prie laikrodžio korpuso elementų įstatymui, išgręžimą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja veltinį, pagamintą iš Merino vilnos, kurio tankis yra 0,5 g/cm3.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja iki 1 cm storio veltinio medžiagą, geriausiu atveju ‒ 3-5 mm storio veltinio medžiagą.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirželio, pagaminto iš veltinio, galų, skirtų tvirtinimui prie laikrodžio korpuso, impregnavimui naudoja skystą ciano akrilatą.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirželio galus, skirtus tvirtinimui prie laikrodžio korpuso, impregnuoja skystu ciano akrilatu panardinimo, sutepimo arba vakuuminiu būdu.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirželio, pagaminto iš veltinio, galo impregnavimo ciano akrilatu ilgis siekia nuo 0,5 iki 1,0 cm. 
