1. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas, apimantis šiuos žingsnius:

substrato (2) paruošimą; 

laidžios dangos formavimą ant substrato (2); 

gauto sluoksnio džiovinimą; 

polipirolo (4) sluoksnio padengimą; 

polipirolo kompozito (1) paruošimą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laidžios dangos formavimo ant substrato (2) žingsnis toliau apima: 

adhezyvinio polimero (5) ir iniciatoriaus (3) tirpalo paruošimą; 

gauto tirpalo tolygų paskirstymą ant substrato (2).

2. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad adhezyvinio polimero (5) ir iniciatoriaus tirpalo paruošimo metu lipnūs polimerai yra ištirpinami iniciatoriaus (3) tirpale.

3. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimero (5) ir iniciatoriaus (3) tirpalo tolygaus paskirstymo ant substrato (2) žingsnio metu polimero (5) ir iniciatoriaus (3) tirpalas yra sukamuoju dengimo būdu padengiamas ant substrato (2).

4. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpinamas polimeras (5) polivinilo alkoholis sudaro apie 10%-20% pagal masę visos kompozito sudėties .

5. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpinamas polimeras (5) polivinilacetatas sudaro apie 18%-28% pagal masę visos kompozito sudėties.

6. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpinamas polimeras (5) polivinilbutirolis sudaro apie 20%-30% pagal masę visos kompozito sudėties.

7. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpinamas polimeras (5) polistireno sulfonrūgštis sudaro apie 20%-30% pagal masę visos kompozito sudėties.

8. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 4-7 apibrėžties punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, kai polimeras (5) yra polivinilo alkoholis arba polivinilacetatas, aktyvatorius (3) yra FeCl3 , sudarantis apie 20%-30% pagal masę visos kompozito sudėties; kai polimeras (5) yra polivinilbutirolis, aktyvatorius (3) yra FeCl3 , sudarantis apie 10%-20% pagal masę visos kompozito sudėties; kai polimeras (5) yra polistireno sulfonrūgštis, aktyvatorius (3) yra FeCl3 , sudarantis apie 40%-50% pagal masę visos kompozito sudėties.

9. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 4 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklis yra vanduo, sudarantis apie 70%-80% pagal masę visos kompozito sudėties.

10. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 5 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklis yra metanolis, sudarantis apie 63%-73% pagal masę visos kompozito sudėties .

11. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklis yra etanolis, sudarantis apie % 70%-80% pagal masę visos kompozito sudėties , su apie 0,05 mL vandenilio chloridu.

12. Polipirolo kompozito (1) gamybos būdas pagal 7 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklis yra vanduo, sudarantis apie 40%-50% pagal masę visos kompozito sudėties.
