1. Išmetamų dujų valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys, turintis užterštų dujų nuvedimo kanalą, kuriame nuosekliai išdėstyti CO oksidacijos ir NOx redukcijos katalizatoriai, kuriuose patalpinta katalitinė įkrova, ir įtaisą užterštų dujų redukcinės medžiagos įvedimui į nuvedimo kanalą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad CO oksidacijos katalizatoriai (3) ir (11) ir NOx redukcijos katalizatoriai (4) ir (12) turi pertvaras (5) ir (13, 14) atitinkamai, ant kurių yra patalpinta katalitinių grūdelių įkrova (6), prie kurių yra prijungti aukštos įtampos kintamos srovės šaltiniai (9) aukštos įtampos elektros laukui tarp pertvarų (5) ir tarp pertvarų (13, 14) sudaryti.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvaros (5), ant kurių patalpinta katalitinių grūdelių įkrova (6), yra smulkiaakyti tinkleliai, įrengti statmenai užterštų dujų nuvedimo kanalui (2), kurių skaičius anglies monoksido CO oksidacijos katalizatoriuje (3) ir azoto oksidų NOx redukcijos katalizatoriuje (4) priklauso nuo pageidaujamo anglies monoksido oksidacijos iki anglies dioksido CO2 ir azoto oksidų redukavimo iki molekulinio azoto N2 efektyvumo.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinklelių (5) akučių skersmuo yra 1,0-2,0 mm.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvaros (13, 14), ant kurių patalpinta katalitinių grūdelių įkrova (6), yra vientisos plokštelės, įrengtos lygiagrečiai užterštų dujų nuvedimo kanalui (2) viena virš kitos, kurių kiekviename katalizatoriuje (11) ir (12) įrengta po dvi ir kurios iš abiejų galų yra uždarytos smulkiaakytais tinkleliais (15), skirtais katalitinių grūdelių (6) įkrovos zonos apribojimui, kurių forma yra identiška oksidacijos ir redukcijos katalizatorių (11, 12) vidinio skerspjūvio formai.

5. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinklelių (15) akučių skersmuo yra 1,0-2,0 mm.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitinių grūdelių (6) skersmuo yra 4,0-6,0 mm.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinklelių (5) ir plokštelių (13, 14) kontakto su užterštų dujų nuvedimo kanalu (2) vietos turi keraminį dielektrinį padengimą (16).

8. Išmetamų dujų valymo nuo anglies monoksido ir azoto oksidų būdas, apimantis anglies monoksido CO oksidavimą iki anglies dvideginio CO2 ir azoto oksidų NOx redukavimą iki molekulinio azoto N2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išmetamų dujų valymo metu katalitinių grūdelių sluoksnis (6), veikiamas aukštos įtampos kintamos srovės šaltiniais (9) sukurtu aukštos įtampos elektros lauku tarp tinklelių (5) ir plokštelių (13, 14), veikia kaip chaotiškai judančių grūdelių (6) pseudosluoksnis (10), užpildantis visą erdvę tarp gretimų tinklelių (5) ir plokštelių (13) ir (14), kuriame vyksta teršalų CO ir NOx konversija išmetamose dujose.

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pseudosluoksnio (10) judėjimo intensyvumas įrenginyje reguliuojamas, keičiant vertikalų atstumą tarp tinklelių (5) arba plokštelių (13, 14).

10. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitiniais grūdeliais (6) užpildoma nuo 30 iki 50 % erdvės tarp dviejų lygiagrečių tinklelių (5) arba plokštelių (13, 14).

11. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pseudosluoksnis (10) redukcijos katalizatoriuose (4) ir (12) taip pat veikia kaip dujų srauto komponenčių ir atitinkamos redukcinės medžiagos (8) dinaminis maišytuvas.

12. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katalitinių grūdelių (6) aktyvaus sluoksnio (18) medžiagos pagrindą (17) sudaro didelio poringumo medžiaga, geriausiai ‒ keramzitas arba lavos akmuo.
