1. Keraminiai gaminiai, į kurių sudėtį įeina molis ir smėlis,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad smėlis pakeičiamas komunalinių deginimo atliekų šlako priedu, esant tokiam komponentų formavimo masėse santykiui, masės (:

molis – 90-95,

šlakas – 5-10.

2. Keraminių gaminių gavimo būdas apima molio ir šlako priedo trupinimą, sijojimą per 1,25 mm sietą, formavimo mišinio drėkinimą iki 20-22 ( drėgmės, pusgaminių formavimą plastiniu formavimo būdu, pusgaminių džiovinimą 105±5 (C temperatūroje ir degimą 1000 (C temperatūroje, išlaikant aukščiausioje degimo temperatūroje 1 val.

