1. Cementbetonio su komunalinių atliekų šlako stambiuoju užpildu sudėtis, apimanti smėlį, cementą, betono plastiklį ir vandenį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dar apima komunalinių atliekų deginimo šlaką, kai komponentų santykis masės % yra:

stambusis šlako užpildas – 35-55,

smėlis – 20-40,

cementas – 12,0-16,0,

betono plastiklis – 0,04-0,20,

vanduo – 6,0-12,0.

2. Cementbetonis su komunalinių atliekų deginimo šlako stambiuoju užpildu pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 16,0 mm sietą – 90,0-100,0,

išbiros pro 8,0 mm sietą – 57,0-75,0,

išbiros pro 4,0 mm sietą – 30,0-55,0,

išbiros pro 2,0 mm sietą – 25,0-50,0,

išbiros pro 1,0 mm sietą – 20,0-40,0,

išbiros pro 0,5 mm sietą – 13,0-26,0,

išbiros pro 0,25 mm sietą – 7,0-20,0,

išbiros pro 0,125 mm sietą – 3,0-13,0.

3. Cementbetonis su komunalinių atliekų deginimo šlako stambiuoju užpildu pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į sudėtį įeina stambusis šlako užpildas, kurio dalelių dydis neviršija 22 mm.