1. Cementbetonio modulis (plokštė) (1), skirta dviračių ir (arba) pėsčiųjų takų bei šaligatvių dangoms įrengti, pagaminta iš cementbetonio mišinio (2) ir įrengta ant įprasto pagrindo sluoksnio (3),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad cementbetonio modulio (plokštės) plotis yra nuo 1,00 m iki 2,00 m, ilgis – nuo 1,50 m iki 2,50 m ir storis – nuo 0,05 m iki 0,10 m bei cementbetonio modulis (plokštė) pagamintas iš cementbetonio mišinio (2), kuris sumaišytas iš įprasto C30/37–C45/50 gniuždymo stiprio klasės cementbetonio į jį pridedant 0,6–1,1 kg/m3 mikro fibrų (pvz., 0,8 kg/m3) ir 3–5 kg/m3 makro fibrų (pvz., 4 kg/m3).

2. Cementbetonio modulis (plokštė) (1) pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cementbetonio mišinio (2) mechaninės savybės yra:

gniuždomasis stipris po 7 parų	 	–	≥ 25,0 MPa,

lenkiamasis stipris skeliant po 7 parų	 –	 ≥ 3,0 MPa,

gniuždomasis stipris po 28 parų 		– 	≥ 37,0 MPa,

tempimo stipris skeliant po 28 parų	 –	 ≥ 4,0 MPa.

3. Cementbetonio modulis (plokštė) (1) pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cementbetonio modulis (plokštė) (1) įrengiamas ant įprasto pagrindo sluoksnio (3) iš nesurištojo mišinio, cementu arba bituminiu rišikliu surišto mišinio, kai laikomoji geba yra:

deformacijos modulis EV2 	–	 ≥ 120 MPa;

sutankinimo koeficientas DPr	 –	 ≥ 100 %.

4. Cementbetonio modulis (plokštė) (1) pagal 2 ir 3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cementbetonio modulio (plokštės) (1) paviršiaus vidutinis profilio gylis yra 0,4–2,0 mm, o paviršiaus atsparumas slydimui ≥ 45.

5. Dviračių ir (arba) pėsčiųjų takų bei šaligatvių danga, apimanti cementbetonio modulį (plokštę) pagal 1, 2, 3 ir 4 punktus.

6. Dviračių ir (arba) pėsčiųjų takų bei šaligatvių danga pagal 5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad cementbetonio modulis (plokštė) (1) yra be įdėklų ir jie (jos) tarpusavyje nesujungiami.