1. Ugniai atsparus stiklo gaminys, susidedantis iš dviejų su tarpu vienas nuo kito įrengtų stiklo lakštų, užsandarintų visu perimetru, kuriame tarpas tarp stiklo lakštų yra užpildytas hidrogeliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrogelio sudėtyje yra:

- vandens ‒ 51,4 - 85,24 masės %, geriausiai 57,67 - 63,13 masės %;

- 2-akrilamido-2-metilpropansulfonrūgšties (AMPS) ‒ 4,0 - 20,0 masės %, geriausiai 9,0 - 10,0 masės %;

- natrio šarmo (NaOH) ‒ 0,5 - 5,0 masės %, geriausiai 1,25 - 1,48 masės %;

- natrio chlorido (NaCl) ‒ 5,0 - 20,0 masės %, geriausiai 9,0 - 10,0 masės %;

- magnio chlorido (MgCl2) ‒ 5,0 - 20,0 masės %, geriausiai 17,0 - 20,0 masės %;

- N,N'-metilenbisakrilamido (Bis-AA) – 0,05 - 0,5 masės %, geriausiai 0,1 - 0,13 masės %;

- trietanolamino (TEA) ‒ 0,01 - 0,1 masės %, geriausiai 0,02 masės %;

- kalcio chlorido (CaCl2) ‒ 0,1 - 2,0 masės %, geriausiai 0,4 - 0,6 masės %;

- amonio bromido (NH4Br) ‒ 0,1 - 1,0 masės %, geriausiai 0,1 masės %.

2. Ugniai atsparaus stiklo gaminio gamybos būdas, apimantis tarpo tarp dviejų stiklo lakštų, užsandarinto visu perimetru, užpildymą hidrogeliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrogelio pagal šį išradimą gamyba apima šiuos etapus:
a) reikalingą AMPS kiekį tolygiai supila į pusę viso demineralizuoto vandens, kurio pH yra 7,0, kiekio, magnetinės maišyklės pagalba tirpalą maišo, kol visiškai ištirpsta AMPS;

b) į likusį vandens kiekį (pusę viso kiekio) supila visą NaOH kiekį, magnetinės maišyklės pagalba maišo, kol ištirpsta visas NaOH;

c) NaOH tirpalą iš lėto supila į AMPS tirpalą, sekant, kad temperatūra nepakiltų virš 35 oC, o sumaišyto tirpalo pH būtų ribose 7,5 - 10,0;
d) pasveria NaCl, MgCl2, CaCl2 ir supila į tirpalą, paruoštą c) etape, stebint, kad tirpalo pH būtų ribose 7,5 - 10,0;
e) pasveria likusios medžiagas TEA, NH4Br, BIS-AA ir supila į tirpalą, paruoštą d) etape, magnetinės maišyklės pagalba tirpalą maišo, kol ištirpsta visos įvestos medžiagos ir tirpalas tampa homogeniškas;

f) gautąjį tirpalą praleidžia per 1 mikrono filtrą, gaunant šio išradimo hidrogelį;

g) gautąjį hidrogelį sumaišo su polimerizacijos iniciatoriumi ‒ natrio persulfato tirpalu bei adhezijos gerintoju ‒ silanu ir, naudojant vakuuminę pompą, vakuumuoja;
h) gautuoju hidrogelio tirpalu užpildo stiklo paketo kamerą.

