1. Triukšmą mažinančių dangų asfalto mišinys, į kurio sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir mineralinių miltelių, sukibimą gerinantis priedas, celiuliozės pluoštas ir polimerais modifikuotas bitumas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildų mišinį sudaro 5 - 8 mm granito skaldos frakcija, taip pat mineraliniai milteliai ir 0 - 2 mm granito skaldos atsijos, kai komponentų santykis masės % yra:

5 - 8 mm granito skaldos frakcija – 77,0 - 85,0;

0-2 mm granito skaldos atsijos – 7,0 - 12,0;

mineraliniai milteliai – 2,0 - 6,0;

sukibimą gerinantis priedas – 0,01 - 0,03;

celiuliozės pluoštas – 0,30 - 0,60;

bitumas – 5,0 - 6,5.

2. Asfalto mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 0,063 mm sietą – 3,0 - 8,0;

išbiros pro 0,125 mm sietą – 4,0 - 9,0;

išbiros pro 0,250 mm sietą – 5,0 - 11,0;

išbiros pro 0,5 mm sietą – 6,0 - 13,0;

išbiros pro 1,0 mm sietą – 7,0 - 15,0;

išbiros pro 2,0 mm sietą – 10,0 - 18,0;

išbiros pro 5,6 mm sietą – 15,0 - 26,0;

išbiros pro 8,0 mm sietą – 85,0 - 100,0;

išbiros pro 11,2 mm sietą – 100,0.