1. Gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta medžiaga yra gaunama, sumaišant fosfogipsą 85-90 masės %, ceolitinę atlieką 0,5-5 masės % ir sieros šlamą 5-10 masės %, gautas mišinys yra homogenizuojamas, supilamas į formas ir džiovinamas 50 °C temperatūroje.

2. Gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimalus naudojamo ceolito kiekis yra 5 masės %.

3. Gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bandinio pH yra intervale nuo 6,07 iki 6,95.

