1. Rūgštaus nechrominio plastikų ėsdinimo tirpalo regeneravimo būdas, apimantis dujų praleidimą pro ėsdinimo tirpalą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pro darbinės temperatūros tirpalą praleidžia atmosferinį orą 0,1-0,3 l/l·min greičiu.
