1. Statybinė medžiaga patalpų ekranavimui, kurios sudėtyje yra pagrindas ir ekranuojantis sluoksnis šungito pagrindu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindas pagamintas iš austinės metalizuotos poliesterinės medžiagos, o ekranuojantis sluoksnis yra pagamintas iš fulereno turinčių nanomiltelių iš šungito, kurių sudėtyje yra aukšto reakcinio gebėjimo anglies mišinio.

2. Statybinė medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ekranuojantis sluoksnis pagamintas iš vandenyje tirpios pastos iš fulereno turinčių nanomiltelių iš šungito, kurių sudėtyje yra aukšto reakcinio gebėjimo anglies mišinio.

3. Statybinė medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ekranuojantis sluoksnis pagamintas iš fulereno turinčių nanomiltelių iš šungito ar jų pastos mišinio su akrilo pavidalo rišikliu.

4. Statybinė medžiaga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ekranuojantis sluoksnis pagamintas iš fulereno turinčių nanomiltelių iš šungito ar jų pastos mišinio su skystojo stiklo pavidalo rišikliu.
