1. Atliekų dugno pelenų ir šlako panaudojimo degimo proceso dujų valymui būdas, siekiant sumažinti anglies dioksido CO2 koncentraciją dujiniuose degimo procesuose,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

- metodui naudoja atliekų deginimo dugno pelenus ir šlaką, kaip sorbcinę medžiagą;

- dugno pelenuose ir šlake kalcio oksido (CaO2) koncentracija yra nemažesnė nei 20 %;

- dugno pelenų ir šlako dalelių dydis 0-11,2 mm, o drėgnis 20 %.
