1. Akvaplanavimą ir triukšmą mažinantys asfalto mišiniai, kurių sudėtį apima užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos, mineralinių miltelių, sukibimą gerinančio priedo, celiuliozės pluošto ir polimerais modifikuoto bitumo, b e s i s k i r i a n t y s tuo, kad užpildų mišinį sudaro:

a) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 8 mm, komponentų masės santykis %:

5-8 mm granito skaldos frakcija – 85,0-90,0,

aktyvinti klinčių mineraliniai milteliai – 7,0-8,0,

sukibimą gerinantis priedas – 0,01-0,03,

celiuliozės pluoštas – 0,30-0,60,

bitumas – 6,5;

b) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 11 mm, komponentų masės santykis %:

8-11 mm granito skaldos frakcija – 85,0-90,0,

aktyvinti klinčių mineraliniai milteliai – 7,0-8,0,

sukibimą gerinantis priedas – 0,01-0,03,

celiuliozės pluoštas – 0,30-0,60,

bitumas – 6,0.

2. Asfalto mišiniai pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t y s tuo, kad minėtų užpildų mišinių granuliometrinės sudėtys masės % yra:

a) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 8 mm:

dalelės prabyrančios pro 0,063 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančios pro 0,125 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančio pro 0,250 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančios pro 0,5 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančios pro 1,0 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančios pro 2,0 mm sietą – 5,0–10,0,

dalelės prabyrančios pro 5,6 mm sietą – 10,0–15,0,

dalelės prabyrančios pro 8,0 mm sietą – 85,0–90,0;

b) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 11 mm:

dalelės prabyrančios pro 0,063 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 0,125 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 0,250 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 0,5 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 1,0 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 2,0 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 5,6 mm sietą – 5,0-10,0,

dalelės prabyrančios pro 8,0 mm sietą – 10,0-20,0.

dalelės prabyrančios pro 11,2 mm sietą – 90,0-98,0.

3. Asfalto mišiniai pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t y s tuo, kad mišinių užpildams takomos ne užpildų savybių kategorijos, o faktinės užpildo savybių reikšmės:

a) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 8 mm:

akmens poliruojamumo vertės kategorija PSV50 (faktinė vertė ne mažiau kaip 55),

plokštumo rodiklio vertė FI15 (faktinė vertė ne daugiau kaip 10),

atsparumo smūgiams vertė SZ18 (faktinė vertė ne daugiau kaip 16),

formos rodiklis SI15 (faktinė vertė ne daugiau kaip 5);

b) asfalto viršutiniam sluoksniui iš akvaplanavimą ir triukšmą mažinančio asfalto mišinio, kurio užpildo stambiausios dalelės dydis yra 11 mm:

akmens poliruojamumo vertės kategorija PSV50 (faktinė vertė ne mažiau kaip 55),

plokštumo rodiklio vertė FI15 (faktinė vertė ne daugiau kaip 7),

atsparumo smūgiams vertė SZ18 (faktinė vertė ne daugiau kaip 16),

formos rodiklis SI15 (faktinė vertė ne daugiau kaip 6);

4. Asfalto dangos konstrukcijų įrengimo technologinis procesas  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš įrengiant akvaplanavimą ir triukšmą mažinančią asfalto dangą nustatomos ir įvertinamos jos funkcinės savybės bei jų atitikimas šiems reikalavimams:

vertikalus vandens laidumas Kv ≥ 0,3 m/s × 10-3,

horizontalus vandens laidumas Kh ≥ 0,5 m/s × 10-3,

garso sugerties koeficientas k ≥ 0,7.