1. Asfalto dangos konstrukcija skirta iki 4 mln. ESA ašių apkrovai, į kurios sudėtį įeina asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo bei nesurištų mineralinių medžiagų mišinių sluoksniai,  b e s i s k i r i a n t i  šia sudėtimi: 

asfalto dangos viršutinis sluoksnis (SMA 11 S) – 3,5 cm, 

asfalto dangos apatinis sluoksnis (AC 16 AS) – 5,0 cm,

asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PS) – 8,0 cm,

skaldos pagrindo sluoksnis (SPS fr. 0/45) – 20,0 cm,

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) – 40,0 cm.

2. Asfalto dangos konstrukcija skirta iki 7 mln. ESA ašių apkrovai, į kurios sudėtį įeina asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo bei nesurištų mineralinių medžiagų mišinių sluoksniai,  b e s i s k i r i a n t i  šia sudėtimi: 

asfalto dangos viršutinis sluoksnis (SMA 11 S) – 4,0 cm, 

asfalto dangos apatinis sluoksnis (AC 16 AS) – 7,0 cm,

asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PS) – 8,0 cm,

skaldos pagrindo sluoksnis (SPS fr. 0/45) – 20,0 cm,

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) – 40,0-70,0 cm.

3. Asfalto dangos konstrukcijų pagal 1 ir 2 punktus taikymo technologinis procesas  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš asfalto sluoksnių mišinių tiekimą į objektą nustatomos ir įvertinamos jų funkcinės savybės bei jų atitikimas šiems reikalavimams:

asfalto sluoksnių standumo modulis E(T20°C) – 5580–9680 MPa,

asfalto sluoksnių atsparumas nuovargiui ε6 > 30 μm,

asfalto sluoksnių atsparumas plastinėms RDAIR (T50°C) < 1,5 mm.

