1. Atviros tekstūros cementbetonio mišinys, į kurio sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir smėlio, cementas, vanduo ir plastiklis, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad užpildų mišinį sudaro 2-5 mm granito skaldos frakcija bei 0-2 mm smėlio frakcija, kai komponentų santykis masės % yra:

2-5 mm granito skaldos frakcija – 50,0-65,0,

0-2 mm smėlio frakcija – 10,0-25,0,

cementas – 15,0-20,0,

betono plastiklis – 0,04-0,20,

vanduo – 5,0-10,0.

2. Atviros tekstūros cementbetonio mišinys pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 8,0 mm sietą – 100,0,

išbiros pro 4,0 mm sietą – 55,0-70,0,

išbiros pro 2,0 mm sietą – 20,0-35,0,

išbiros pro 1,0 mm sietą – 15,0-30,0,

išbiros pro 0,5 mm sietą – 10,0-20,0,

išbiros pro 0,25 mm sietą – 3,0-10,0,

išbiros pro 0,125 mm sietą – 1,0-6,0.

3. Atviros tekstūros cementbetonio mišinys pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į sudėtį įeina granito skalda, kurios dalelių dydis neviršija 8 mm.