1. Mažos varžos sąlyčio įrenginys, apimantis sluoksniuotą darinį iš aukšto legiravimo lygio p-tipo puslaidininkinio sluoksnio (1) ir ant jo išdėstyto n-tipo titano dioksido (TiO2) sluoksnio (2), kur tarp minėtų sluoksnių yra suformuota tunelinė sandūra (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) yra tiesiogiai atominių sluoksnių nusodinimo (ALD) būdu užaugintas TiO2 sluoksnis (2), kur TiO2 sluoksnio dalis (3), esanti prie minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus, auginimo metu yra papildomai legiruota niobio (Nb) donorine priemaiša, tokiu būdu suformuojant tunelinę sandūrą (4) tarp n-tipo sluoksnio TiO2 (3) ir p-tipo puslaidininkio sluoksnio(1).

2. Mažos varžos sąlyčio įrenginio gamybos būdas, kur įrenginys apima sluoksniuotą darinį iš aukšto legiravimo lygio p-tipo puslaidininkinio sluoksnio (1) ir ant jo išdėstyto n-tipo titano dioksido (TiO2) sluoksnio (2), tarp kurių suformuota tunelinė sandūra (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus, tiesiogiai ALD būdu augina TiO2 sluoksnį (2), kur tunelinei sandūrai suformuoti ant p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus augina keletą TiO2 vienatomių sluoksnių pakaitomis su vienatomiu niobio (Nb) sluoksniu, kartojant pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų, reikalingą aukštam TiO2 legiravimo lygiui gauti ir baigiant auginimą TiO2 sluoksniu, po to auginimo metu gautą sluoksniuotą darinį kaitina vandenilio atmosferoje ne žemesnėje kaip 500˚C temperatūroje dideliam TiO2 laidumui pasiekti ir tunelinei sandūrai gauti.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojant tunelinę sandūrą ant p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus užaugina pirmuosius tris vienatomius TiO2 sluoksnius (5), ant jų užaugina vienatomį Nb sluoksnį (6), ant kurio augina penkis vienatomius TiO2 sluoksnius (7), po to vėl užaugina vienatomį Nb sluoksnį (6), taip kartojant vienatomių TiO2 sluoksnių (7) ir vienatomio Nb sluoksnio (6) pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų.