1. Žvakių paviršiaus dekoravimo būdas, apimantis terminį dekoratyvinio vaizdo suformavimą žvakės paviršiuje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

1) pirmiausia kompiuteriu sumaketuojamas pageidaujamo dekoratyvinio vaizdo, kuris turės būti suformuotas ant žvakės paviršiaus, veidrodinis maketas;

2) kompiuteriu sumaketuotas vaizdas lazerio, vandens srovės arba bet kurio kito tikslaus pjovimo prietaiso pagalba išpjaunamas metalinėje plokštelėje; suformuojant pageidaujamą dekoratyvinį vaizdą;

3) metalinė plokštelė su išpjautu vaizdu įtvirtinama atraminiame rėmelyje;

4) metalinė plokštelė įkaitinama iki 90-140oC temperatūros, kuri priklauso nuo dekoruojamos žvakės formos, dydžio, storio;

5) ant įkaitintos metalinės plokštelės paviršiaus uždedama palmių vaško žvakė ir išlaikoma tol, kol įkaitusi metalinė plokštelė išlydo žvakės paviršiuje plokštelėje suformuotą vaizdą;

6) žvakė su suformuotu vaizdu paliekama ataušti kambario temperatūroje iki sukietės jos

paviršiuje suformuotas dekoratyvinis vaizdas.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, jei dekoratyvinis vaizdas turi būti

suformuotas ant cilindrinės ar kitokios išgaubto paviršiaus žvakės, ji paridenama įkaitintos

plokštelės paviršiumi arba plokštelė prastumiama, sukant žvakę.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žvakė yra palmių vaško žvakė.
