1. Stabdžių trinkelė geležinkelio riedmenims, apimanti metalinį karkasą su joje įrengtu kompoziciniu frikciniu elementų, į kurio galinį paviršių yra įpresuotas karkasas, susidedantis iš dviejų tarpusavyje sujungtų skirtingo ploto vielinių rėmelių, kurių vidinės dalys tarpusavyje persidengia ir yra išlenktos į išorę nuo trinkelės galinio paviršiaus, tokiu būdu suformuojant auselę kaiščiui įstatyti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmeliai tarpusavio persidengimo vietoje sudaro 165±15o kampą, išorinės rėmelių dalys turi iškyšas, nukreiptas išilgine ir skersine kryptimis frikcinio elemento galinio paviršiaus atžvilgiu, kurios yra suformuotos vielų galais jų sandūros vietose, rėmelių plotų santykis yra nuo 1,05:1 iki 1,35:1, kur bendras rėmelių plotas sudaro 0,75-0,95 trinties elemento galinio paviršiaus, o vielinis karkasas yra įrengtas 1-10 mm atstumu virš frikcinio elemento galinio paviršiaus.

2. Stabdžių trinkelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atstumas nuo rėmelių išorinių dalių iki frikcinio elemento priekinio ir šoninio paviršių yra 1-35 mm.

3. Stabdžių trinkelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmelių iškyšų matmenys yra 0,5-7,0 mm. 

4. Stabdžių trinkelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vielos, formuojančios rėmelius, galai yra sujungti suvirinimo būdu.

5. Stabdžių trinkelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suvirinti vielos, formuojančios rėmelius, galai kontaktuoja su trinkelės metaliniu karkasu.
