1. Lengvo izoliacinio ugniai atsparaus betono sudėtis sudaryta iš aliuminatinio cemento,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai panaudotas aliumosilikatinis katalizatorius; kompleksinis mikropluoštas ir lengvasis užpildas yra aliumosilikatinės mikrosferos, o cheminis priedas tai polimerinis dispergantas polietilenglikolio pagrindu, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas                      33–36;

aliumosilikatinės mikrosferos            62–66;

aliumosilikatinis katalizatorius           0,8–1,2;

kompleksinis mikropluoštas              0,15–0,35;

cheminiai priedai                              0,2–0,4;

vanduo                                             55–60.

2. Lengvo izoliacinio ugniai atsparaus betono sudėtis su aliuminatiniu cementu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad panaudotos Al2O3 28–38 % ir SiO2 50–60 % sudėties ir 0–150 μm dydžio aliumosilikatinės mikrosferos.

3. Lengvo izoliacinio ugniai atsparaus betono sudėtis su aliuminatiniu cementu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad panaudotas kompleksinis mikropluoštas t.y. polipropileno mikropluoštas, kurio diametras 40±2 μm ir anglies mikropluoštas, kurio diametras 6±1 μm.