1. Vėdinamų fasadų karkaso sistemos laikiklis, kurio konstrukcija esanti stačiakampio L profilio formos, kai laikikliui gaminti naudojamas įvairių rūšių metalas arba pluoštu armuotas kompozitas,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio (1) ir (2) metalinės dalys tarpusavyje sujungtos naudojant stačiakampio vamzdžio formos nemetalinės medžiagos jungtį (3), turinčios šiluminį laidumą 0.2 ˂ λ ˂ 1.0 W/m*K, o laikiklio (1) ir (2) metalinės dalys įstatytos į nemetalinės jungties (3) skirtingus galus bei užfiksuotos mechaninėmis jungėmis (kniedėmis / savisriegiais / varžtiniais ir pan.) ar klijų sujungimais.

2. Laikiklis pagal 1-ą punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio (1) ir (2) metalinės dalys tarpusavyje sujungtos naudojant stačiakampio vamzdžio formos pultrūzijos būdu pagamintą armuotos kompozitinės medžiagos profilio jungtį (3), turinčios šiluminį laidumą λ=0.2 ÷ 0,4 W/m*K, laikiklio (1) ir (2) metalines dalis įstatytas į nemetalinės jungties (3) skirtingus galus bei užfiksuotas mechaninėmis jungėmis (kniedėmis / savisriegiais / varžtiniais ir pan.) ar klijų sujungimais.

3. Laikiklis pagal 1-ą punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio (1) ir (2) metalinės dalys tarpusavyje sujungtos panaudojant tuščiavidurę stačiakampio formos armuoto plastiko profilio jungtį, pagamintą slėginio liejimo būdu, bei laikiklio (1) ir (2) metalinės dalys įstatytos į nemetalinės jungties (3) skirtingus galus bei užfiksuotos mechaninėmis jungėmis ar klijų sujungimais.

4. Laikiklis pagal 1- 3 punktus,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio nemetalinė jungtis (3) pagaminta su viena arba keliomis standumo pertvaromis (7), kas pagerina jungties (3) mechanines savybes.

5. Laikiklis pagal 1- 4 punktus,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio (1) ir (2) metalinių dalių galuose yra suformuotos numatyto ilgio stačiakampės formos išilginės išėmos (6), ko pasėkoje šios metalinės dalys (1), (2) yra ne tik įstatytos į nemetalinę jungtį (3), tačiau šios išėmos (6) yra kaip fiksatoriai, fiksuojantys laikiklio metalinių dalių įstatymo į jungtį (3) maksimalų numatytą gylį.

6. Laikiklis pagal 1- 5 punktus,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojant laikiklio metalinę dalį (2), joje yra suformuotos 2 pailgos skylės (5), ko pasėkoje, keičiant metalinės dalies (2) įstatymo į nemetalinę jungtį gylį (3), yra nustatomas skirtingas laikiklio ilgis montavimo statybos objekte metu.

7. Laikiklis pagal 1- 6 punktus,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklio konstrukcija sudaryta taip, kad statybos objekte montavimo metu izoliacinio sluoksnio išorėje yra tik nedegi laikiklio metalinė dalis (2), prie kurios yra tvirtinamas vėdinamo fasado karkasas, o iš dalies degi nemetalinė jungtis (3) yra nedegiame izoliaciniame sluoksnyje.