1. Cementbetonio mišinys, į kurio sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir smėlio, mikrosilika, cementas, vanduo, plastifikatorius, poradaris priedas bei plieninė fibra,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildų mišinį sudaro 4-16 mm granito skaldos frakcija bei 0-4 mm smėlio frakcija, kai komponentų santykis masės % yra:

4-16 mm granito skaldos frakcija 	42,5-46,5

0-4 mm smėlio frakcija 			31,9-35,9

mikrosilika 				1,0-1,2

cementas 				14,5-16,5

plastifikatorius 				0,06-0,09

poradaris priedas 			0,01-0,05

plieninė fibra 				1,6-2,3

vanduo 					5,7-6,2.

2. Atviros tekstūros cementbetonio mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 16,0 mm sietą 	94,5-99,5

išbiros pro 8,0 mm sietą 	54,5-60,5

išbiros pro 4,0 mm sietą 	42,5-48,5

išbiros pro 2,0 mm sietą 	36,5-43,5

išbiros pro 1,0 mm sietą 	28,5-35,5

išbiros pro 0,5 mm sietą 	18,5-24,5

išbiros pro 0,25 mm sietą 	5,0-10,0

išbiros pro 0,125 mm sietą 	1,0-5,0.

3. Cementbetonio mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į sudėtį įeina plieninės fibros, kurių standumo modulis atitinkamai - 200000 MPa, o tempimo stipris -1150 MPa.

4. Cementbetonio mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į sudėtį įeina mikrosilika, kurios dalelių dydis neviršija 100 µm.