1. Cementbetonio mišinys, į kurio sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir smėlio, mikrosilika, cementas, vanduo, plastifikatorius, poradaris priedas bei polipropileno fibra, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad užpildų mišinį sudaro 4-16 mm granito skaldos frakcija bei 0-4 mm smėlio frakcija, kai komponentų santykis masės % yra:

4-16 mm granito skaldos frakcija 	42,0-46,0

0-4 mm smėlio frakcija 			31,6-34,9

mikrosilika 				1,0-1,1

cementas 				14,2-15,5

plastifikatorius 				0,07-0,08

poradaris priedas 			0,01-0,03

polipropileno fibra 			0,40-0,44

vanduo 					5,7-6,3.

2. Atviros tekstūros cementbetonio mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 16,0 mm sietą 	94,0-99,0

išbiros pro 8,0 mm sietą 	54,0-60,0

išbiros pro 4,0 mm sietą 	42,0-48,0

išbiros pro 2,0 mm sietą 	36,0-43,0

išbiros pro 1,0 mm sietą 	28,0-35,0

išbiros pro 0,5 mm sietą 	18,0-24,0

išbiros pro 0,25 mm sietą 	5,0-10,0

išbiros pro 0,125 mm sietą 	1,0-5,0.

3. Cementbetonio mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į sudėtį įeina polipropileno fibra, kurios standumo modulis 2500-6000 MPa, o tempimo stipris -500-600 MPa.

4. Cementbetonio mišinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į sudėtį įeina mikrosilika, kurios dalelių dydis neviršija 100 µm.