1. Pagerintų mechaninių savybių ir padidinto atsparumo šarminei korozijai ugniai atsparaus įprastinio šamotbetonio sudėtis, sudaryta iš aliuminatinio cemento, silicio dioksido mikrodulkių, šamoto, kvarcinio smėlio, deflokuliantų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šamotbetonis papildomai impregnuotas silicio dioksido zoliu ir tokio šamotbetonio sudėtis masės % yra: aliuminatinis cementas 24–26; silicio dioksido mikrodulkės 2,3–2,8; maltas šamotas 9–11; šamotas 58–64; maltas kvarcinis smėlis 2,3–2,8; deflokuliantas 0,2–0,3; vanduo 7,4–8,0; silicio dioksido zolis 1–2.
